SEDuctMTR-30

Descrizione articolo 	U.M	
Fornitura di materassino di protezione al fuoco in lana di roccia classificato EI per condotte aerauliche di forma rettangolare e circolare.
Fornitura di materassino di protezione al fuoco in lana di roccia trapuntato su rete metallica e rivestito con un foglio di alluminio retinato sulla faccia esterna. Protetto da uno speciale tessuto alluminizzato resistente al fuoco sulla faccia opposta, applicato in singolo strato.
Classificazione: 
EI 120 (ho→ i) S
EI 180 (vo→ i) S

Spessore: 30 mm 
Dimensioni: 5.000 x 1.200 mm 
Marca: AerNova 
Modello: SEDuct® MTR 30	m2